D.08.01.01	Krawężniki betonowe

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem krawężników betonowych dla:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3312D OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 381 W NOWEJ RUDZIE – SŁUPCU DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 386 W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ”

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem krawężników betonowych.

Zakresem robót jest objęte:.

-	ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem,

-	ustawienie krawężników betonowych prostokątnych 20x30x100 cm, wtopiony na ławie betonowej.

Zakres występowania krawężników betonowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Krawężniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych 
od jezdni.

1.4.2.	Ława — warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika 
na grunt.

1.4.3.	Podsypka — warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.

1.4.4.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.

1.6.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2.	MATERIALY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 2.

2.2.	Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań.

Wyroby i wytwórnie muszą posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM lub deklaracje zgodności z PN.

2.3.	Krawężniki betonowe

Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:

-	klasa nie niższa niż B 30 (C25130),

-	nasiąkliwość nie większa niż 4%,

-	mrozoodporność nie niższa niż F 150,

-	ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3 mm.

-	nośność minimum 31,6 kN

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

-	dla wysokości ± 3 mm,

-	dla szerokości i długości ± 8 min.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.

Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B- 10021.

W razie występowania wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań.

2.4.	Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:

-	1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania PN-B-067 12,

-	1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku 
wg PN-B-067 11.

2.5.	Materiały do posadowienia krawężników

Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Ława wykonana z betonu klasy B 15 (C 12/15) według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć:

-	cementu portlandzkiego klasy 32,SN, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

-	kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-067 12; uziarnienie kruszywa wchodzącego 
w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody,

-	wody wg PN-B-32250,

-	można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających 
aprobatę techniczną IBDiM,

-	bitumiczna masa zalewowa.

2.6.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.

Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731 08. Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.3.

3.2.	Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

-	betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

-	wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

3.3.	Do wytwarzania betonu na ławy:

-	wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia 
do wagowego dozowania składników,

-	samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.	Transport krawężników

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:

-	oznaczenie (określenie) wyrobu,

-	znak wytwórni,

-	datę produkcji.

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed

wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.

Transport cementu wg. BN-88/6731-08.

Pozostałe materiały wg SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.	Ława betonowa

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykonywać zgodnie z PN-B-0625! z betonu B 15 (C 12/15), przy czym należy stosować minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.

Lawa betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3.	Ustawienie krawężników

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm.

Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm.

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.4.	Wypełnianie spoin

Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi do akceptacji.

Należy sprawdzić:

a)	krawężniki betonowe:

-	kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021,

-	Aprobaty Techniczne,

-	w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych 
przez producenta dla dostarczonej partii materiałów.

b)	materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:

-	wytrzymałość na ściskanie betonu B 15 (C12/15) zgodnie z PN-B-06250 - średnio, co drugą partię 
betonu	rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,

-	konsystencję betonu - przy każdym załadunku,

-	właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta 
z wymaganiami odpowiednich norm,

-	masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami,

-	piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-067 14/12), 
zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN-EN 1744) — 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy,

-	wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 
1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. R710 MPa, R28  14MPa.

6.3.	Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1.	Kontrola wykonania ławy betonowej

Należy sprawdzić, co 20 mb:

a)	zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacją Projektową; dopuszczalne 
odchyłki niwelety ławy ± 1 cm na każde 100mb,

b)	odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,

c)	wymiary ławy „ dopuszczalne odchyłki:

-	dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,

-	dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.

d)	równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm 
na każde 100 mb

6.3.2.	Kontrola ułożenia krawężników

Należy sprawdzić, co 20 mb:

a)	zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne 
odchyłki niwelety ± 1cm na każde 100mb,

b)	usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,

c)	równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 
	0,5 cm na każde 100mb.

6.3.3.	Kontrola wypełnienia spoin

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa.

Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika.

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego i odebranego krawężnika betonowego.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-	wykonanie koryta pod ławę,

-	wykonanie ławy,

-	wykonanie podsypki.

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 
z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawężnika betonowego uwzględnia:

-	opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

-	prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,

-	zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,

-	zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

-	wykonanie wykopu pod ławę,

-	wykonanie szalunku pod ławę betonową,

-	wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B 15 (C 12/15),

-	przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 cm 
po zagęszczeniu,

-	ustawienie krawężników w pionie,

-	przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin,

-	zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową,

-	zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie,

-	odwiezienie sprzętu,

-	uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy,

-	utrzymanie krawężników betonowych przez czas trwania robót budowlanych,

-	przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

1.	PN-B-0411!	Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

2.	PN-B-06250	Beton zwykły.

3.	PN-B-0625 1	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

4.	PN-B-067 11	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

5.	PN-B-067 12	Kruszywa mineralne do betonu.

6.	PN-B-067 14/12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

7.	PN-B-067 14/13	Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

8.	PN-B- 10021	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9.	PN-W 14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

10.	PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

11.	PN-N-030 10	Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

12.	PN-EN 197-1	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
		powszechnego użytku.

13.	PN-EN 933-1	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 		Metoda przesiewania.

14.	PN-EN 1426	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą,.

15.	PN-EN 1427	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 
		Pierścień i Kula.

16.	PN-EN 1744-1	Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.

17.	BN-68/8933-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

18.	BN-74/6771-04	Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

19.	BN-80/6775-03/04Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
		Krawężniki i obrzeża.

20.	BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
		Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania.

21.	BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie.